Технические условия   кедр

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Сорт АВ | Сорт ВС |
| --- | --- | --- |
| 1. Заболонь | Допускается до 2 см | Допускается |
| 2. Сучки здоровые , розовые, сросшиеся | Допускаются диаметром до 20 мм | Допускаются |
| 3. Сучки сросшиеся черные | Допускаются диаметром до 10 мм не более 1 шт. на м/п меньшим диаметром не учитываются | Допускаются без ограничений |
| 4. Сучки выпавшие на пласти | Не допускаются, на шипе могут быть но должны скрываться при монтаже | Не допускаются, на шипе могут быть но должны скрываться при монтаже |
| 5. Трещины не сквозные | Не допускаются | Допускаются шириной не более 2 мм длинно не более 20мм |
| 6. Естественное изменение цвета древесины | Допускается | Допускается |
| 7. Червоточина | Не допускаются | Не допускается |
| 8. Непрострог | Допускается на боковых сторонах, при сохранении угла и геометрии | Допускается на боковых сторонах, при сохранении угла и геометрии |
| 9. Прорость | Не допускается | Не допускается |
| 10. Синева | Не допускается | Допускается |
| 11. Сердцевина | Не допускается | Допускается |
| 12. Отщепы , сколы, задиры | Не допускаются, на шипе могут быть но должны скрываться при монтаже | Не допускаются, на шипе могут быть но должны скрываться при монтаже |
| 13. Обзол | Не допускается на лицевой стороне, на обратной и шипе не учитывается | Не допускается на лицевой стороне, на обратной и шипе не учитывается |
| 12. Отклонения в габаритных размерах | отклонения от габаритных размеров в * ш * д - -/+2 мм, по одному или не скольким измерениям | отклонения от габаритных размеров в * ш * д - -/+2 мм, по одному или не скольким измерениям |

Влажность 12 % +/-2

Пороки указаны для лицевой стороны, пороки на обратной стороне не учитываются.