Технические условия на погонажные изделия из лиственницы и сосны

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | Сорт ВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сучки светлые здоровые в т.ч. с трещинами,включая темные здоровые сучки | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не ограничиваются | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах, диаметром не более 20мм. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах |
| 2. Черные сучки максимальным диаметром до 8 мм. | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются в кол-ве не более 1шт. на 1м. На оборотной стороне не учитываются | Допускаются на лицевой и оборотной стороне без ограничения | Допускаются на лицевой и оборотной стороне без ограничения |
| 3. Черные сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметром свыше 8мм.,в т.ч. с трещинами | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются диаметром до 8мм не более 1шт на 1м. | На лицевой стороне допускаются диаметром до 20мм. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются. На оборотной стороне не учитываются |
| 4. Сучки выпавшие | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются, допускаются выпавшие сучки в пазе и на шипе, при монтаже отверстие перекрывается. |
| 5.Трещины не сквозные | Не допускаются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 1мм ,длинной не более 150мм. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 2,0мм, длинной не более 1/6 длинны, глубиной не более 1/5 в долях толщины. На обороной стороне не учитывается. | На лицевой и обороной стороне допускается |
| 6. Смоляные пятна и полосы | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах |
| 7. Смоляные кармашки | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне не ширина не более 1 мм., длина до 50 мм. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 5мм длинной не более 100мм | Допускаются |
| 8. Сердцевина | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | Допускается на лицевой и оборотной сторонах | Допускается на лицевой и оборотной сторонах |
| 9. Кривизна изделия, отклонения от габаритных размеров | Допускается со стрелой прогиба не более 0,05% от длинны изделия, отклонения от габаритных размеров в * ш * д - -/+2 мм, по одному или не скольким измерениям | Допускается со стрелой прогиба не более 0,5% от длинны изделия, отклонения от габаритных размеров в * ш * д - -/+2 мм, по одному или не скольким измерениям | Допускается со стрелой прогиба не более 1% от длинны изделия, отклонения от габаритных размеров в * ш * д - -/+2 мм, по одному или не скольким измерениям | Допускается, отклонения от габаритных размеров в * ш * д - -/+2 мм, по одному или не скольким измерениям |
| 10. Синева | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | Допускается по кромке по ширине не более 1 см., по длине не более 1/3 длины | Допускается в качестве исключения не более 30% |

Примечание:

- Лицевыми являются поверхности видимые при эксплуатации